| H/(A/cm) | B/Gs | H/(A/cm) | B/Gs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.512 | 7700 | 125.60 | 18300 |
| 5.024 | 11400 | 150.72 | 18700 |
| 7.536 | 13300 | 1750.84 | 19000 |
| 10.048 | 14300 | 200.96 | 19300 |
| 12.56 | 14700 | 231.08 | 19600 |
| 18.84 | 15700 | 251.20 | 19800 |
| 25.12 | 16100 | 276.32 | 20000 |
| 31.40 | 16400 | 301.44 | 20200 |
| 37.68 | 16600 | 326.56 | 20400 |
| 43.69 | 16800 | 351.68 | 20600 |
| 62.80 | 17200 | 376.80 | 20700 |
| 100.48 | 17900 |  |  |

DT4电工纯铁磁化数据